目        录

文字部分

1、前言

1.1工程概况

1.2勘察目的、任务要求

- 3勘察等级划分

1.4抗震设防类别

1.5勘察依据及技术标准

2、勘探工作

2.1勘察方法

2.2岩土取样

2.3原位测试

2.4室内试验

2.5勘察工作量的布置

2.6完成勘察工作量

3、场地地形地貌

4、区域地质条件

4.1区域地质构造

4.2区域地层

5、场地岩土工程条件

5.1岩土特征

5.2岩土物理力学性质

6、场地水文地质条件

7、场地和地基的地震效应

8、不良地质作用

9、场地岩土工程评价

9.1场地稳定性和适宜性评价

9.2岩土工程地质评价

9.3地基均匀性评价

9.4基础选型

9.5桩基础施工评价

9.6基坑工程评价

9.7地下室抗浮评价

9.8基础设计参数

10、结论及建议

图 表 部 分

1、附表

1.1标准贯入试验（N63.5）统计表 5张

1.2土的物理力学性质试验统计表1张

1.3勘探点一览表10张

1.5地层统计表1张

2．附图

2.1钻孔平面分布图1张

2.2工程地质剖面图33张

2.3工程地质柱状图288张

3．附件

3.1土的物理力学性质试验报告6张

3.2地下水简分析试验报告2张

3.3易溶盐检测报告2张

3.4岩石单轴抗压强度试验报告8张

3.5见证报告21张

3.7勘察任务委托书1张

中南快递枢纽长沙邮件处理中心

岩 土 工 程 详 细 勘 察 报 告

1.前 言

1.1工程概况

中国邮政集团总公司湖南省分公司拟在长沙县大元路以南，盛祥路以东地段新建中南快递枢纽长沙邮件处理中心，拟建建筑物特征详见下表1。

主要建（构）物筑特征一览表                     表1

| 拟 建 物 名 称 | 室外地坪标高（m） | 拟建地上层 数 | 地下层数(底板标高) | 结 构 类 型 | 拟采用基础形式 | 单柱最大荷载 KN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①邮件处理车间 | 70.00 | 2F | 局部-1F | 框 架 | 桩基础 | 6000 |
| ②邮件处理车间 | 68.50 | 2F | 无 | 框 架 | 桩基础 | 6000 |
| ③电商综合生产楼 | 70.00 | 3F | 无 | 框 架 | 桩基础 | 7000 |
| ④生产辅助用房 | 70.00 | 5F | 无 | 框 架 | 桩基础 | 8000 |
| ⑤设备楼 | 70.00 | 5F | 无 | 框 架 | 桩基础 | 8000 |
| 纯地下室 | 70.00 |  | -1F(65.5) | 框 架 | 桩基础 | 4000 |

拟建物拟采用基础形式为桩基础或浅基础，设计详细基础形式及埋深根据勘察成果确定。经中国邮政集团总公司湖南省分公司招投标，由我公司中标并承担该项目拟建场地岩土工程详细勘察任务。我公司于2018年10月10至2018年10月20日完成野外作业，2018年10月26日完成拟建场地岩土工程勘察报告编制。

1.2勘察目的、任务要求

1.2.1搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基容许变形等资料；

1.2.2查明拟建场地土岩层类型、深度、分布、工程特性和变化规律；

1.2.3分析和评价地基的稳定性、均匀性及承载力；

1.2.4查明地下水的埋藏条件、变化幅度，判断地下水、土对建筑材料的腐蚀性；

1.2.5对拟建物地基基础方案作出分析与建议；

1.2.6判断拟建场地是否存在影响工程稳定性的不良地质作用及地下水作用；

1.2.7对基坑的稳定性及支护方案的选型作出分析与建议；

1.2.8对地下室防水和抗浮进行分析与评价。

1.3勘察等级划分

本工程重要性等级为二级，本次勘察拟建场地为二级场地、二级地基，岩土工程勘察等级为乙级。

1.4抗震设防类别

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），拟建工程抗震设防类别为标准设防类(丙类)。

1.5勘察依据及技术标准

1.5.1《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009年版）

1.5.2《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）

1.5.3《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

1.5.4《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

1.5.5《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

1.5.6《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

1.5.7《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010版）

1.5.8《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

1.5.9《湖南省建设工程勘察现场见证管理暂行办法》（湖南省建设厅湘建设【2008】15号文）

1.5.10《工程地质勘察任务委托书及勘察技术要求》等。

2.勘察工作

2.1勘察方法

本次勘察采用工程地质钻探、原位测试及室内试验等综合手段。工程地质钻探采用XY-100型钻机，本次共投入钻机15台套。第四系地层采用冲击回转钻进，套管护壁工艺。开孔直径127mm，终孔直径91mm。

2.2岩土取样

原状土样采用上提双锥面活阀式取土器重锤少击法取样，土样质量等级Ⅰ级；岩样采取钻探岩芯样。土样现场密封，所有样品及时送检。

2.3原位测试

本次采用的原位测试手段主要为标准贯入试验。标准贯入试验采用自动落锤装置，锤重63.5kg，落距76cm，贯入器至预定深度后，先预打15cm，再记录每打入10cm的锤击数，累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N。重型动力触探试验采用自动落锤装置，连续锤击贯入，触探杆偏斜度控制在2%之内，记录每贯入10cm的锤击数N63.5。

2.4室内试验

岩土性质的室内试验严格按《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）相关规定执行。

2.5勘察工作量的布置

本次勘察钻孔布置基本沿拟建物边线、角点呈网格状分布，共布钻孔288个（详见《钻孔平面分布图》），其中技术性钻孔150个，鉴别孔138个。勘察深度自基础底面算起，控制地基主要受力层，勘探点间距、深度满足有关规范要求。勘察过程中，钻孔定位采用长沙市独立坐标系，高程采用黄海高程系(引点I1高程为71.26m、I2高程为67.57m 、I3高程为70.17m)，引点坐标分别为I1：X=98943.513 Y=69347.122；I2：X= 98632.135  Y= 69350.059；I3：X=99034.919  Y=69213.864。

2.3完成勘察工作量

根据本次勘察的任务和要求，完成的勘察工作量如下表：

完成勘察工作量一览表                   表2

| 机械钻探 | 4357.60米/266孔 | 孔口标高及稳定水位观测 | 266孔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准贯入试验 | 21次/16孔 | 取土样并试验 | 94件/94孔 |
| 重型触探试验 | 1.40m/14孔 | 取岩样并试验 | 96组/96孔 |
| 取水样分析 | 2组/2孔 | 取易溶盐样 | 2组/2孔 |
| 提交勘察报告 | 6份 |  |  |

3.场地地形、地貌

目前拟建场地地坪标高在之61.20—76.50m之间，原始地貌为侵蚀剥蚀丘岗，微地貌为冲沟和斜坡地貌，场地尚未进行平整，地形起伏较大，最大高差15.30m。

4.区域地质条件

4.1区域地质构造

根据长沙地区区域地质资料，长沙市在大地构造位置位于华南断块区，长江中下游断块凹陷西南部的幕阜山隆起区。构造体系上，长沙市位于平(江)—衡(阳)新华夏凹陷带的长—潭凹陷区，平江穹褶断裂和潭—宁凹褶断裂两个次级构造单元的接触处，湘江由接合部位流过。以湘江为界，西岸属褶皱丘陵，东侧为内陆湖相沉积的白垩地层。场地内构造形迹不甚发育，岩层层面稳定、产状平缓，岩体整体性总体较好，未发现明显的新构造运动痕迹。

4.2区域地层

拟建区内基底为白垩系（K）泥质粉砂岩，上覆第四系地层，地层较简单。

5.场地工程地质条件

5.1岩土特征

根据钻孔揭露情况，场地土主要由素填土、耕植土、粉质粘土、泥质粉砂岩等组成，现将拟建场地各岩土层特征分别描述如下：

①素填土Q4ml：褐黄色，主要成分为粉质粘土，夹杂强风化泥质粉砂岩碎块，为老填土，回填年限5年以上，稍密或松散，孔隙度大，基本完成自重固结。层厚0.40米～3.20米之间。

②耕植土(Qml)：褐红、褐黄色，主要成分为粉质粘土，夹杂强风化泥质粉砂岩碎块，含植物根系，稍密或松散，孔隙度大。层厚0.30米～0.80米之间。

③粉质粘土（Qal+ pl）：褐黄色、褐红色，稍湿，硬塑状，无摇振反应，稍有光泽，干强度及韧性中等，该层0.50米～8.70米之间。

④强风化泥质粉砂岩（K）：褐红、棕红色，大部分矿物已风化变质，节理裂隙极发育，岩体破碎，岩芯多呈土柱状、碎屑或碎块状，少量短柱状、柱状，用手易折断，岩石质量指标为极差的，RQD＜25。水泡极易软化，由上往下强度逐渐增高，属极软岩，其岩体基本质量等级为Ⅴ级，该层厚3.50-10.30米之间。

⑤中风化泥质粉砂岩（K）：褐红、棕红等色，岩石结构部分破坏，节理裂隙较发育,岩块极易沿节理裂隙面破碎,岩芯多呈柱状及短柱状。岩体较完整，水泡可软化，属软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。岩石质量指标为较好的，RQD值约为80～90，该层勘察钻探深度6.00-13.80m，未揭穿。

5.2岩土物理力学性质

5.2.1原位测试

本次勘察对拟建场地各主要岩土层进行了现场标准贯入试验，其试验结果见附表1，统计成果见下表3。

原 位 测 试 成 果 表             表3

| 层 号 | 地 层 名 称 | 样本数 | 实测（修正）击数范 围 值（击） | 平均值 （击） | 标准差 | 变 异 系 数 | 标准值 （击） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 素填土 | 8 | 2.0-6.0 | 3.90 | 1.365 | 0.35 | 3.100 | 标贯试验 |
| ② | 粉质粘土 | 60 | 15.0-19.0 | 17.54 | 2.162 | 0.14 | 16.30 | 标贯试验 |
|  | 强风化泥质粉砂岩 | 80 | 20.0-27.0 | 23.67 | 3.99 | 0.20 | 21.80 | 标贯试验 |

注：重型触探为修正击数

5.2.2岩土试验

本次勘察总钻孔288个，其中269个钻孔有粉质粘土层，厚度0.50～8.70m，在该地层共取原状土样94件；强风化板岩因较破碎，难以取到完整的岩芯，故未取岩石样品；中风化板岩取岩样96组；取地下水样2件，易溶盐样2组，各项试验均委托核工业中心试验室完成，实验报告结果附后，岩、土的物理力学性质统计成果见下表4及附表2。

岩石天然单轴抗压强度统计表           表4

| 层 号 | 地层 名称 | 样 本 数 | 范围值(MPa) | 平均值(MPa) | 标准差 | 变异系数 | 标准值 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑤ | 中风化泥质粉砂岩 | 96 | 2.6-6.5 | 5.13 | 0.6217 | 0.09 | 4.20 |

5.2.3岩土参数

按照有关规范要求，根据土的物理力学性质试验、原位测试结果，结合地区经验，综合分析提出岩土层地基承载力和主要力学性质参数如下表：

地层主要物理力学参数参考值一览表           表5

| 岩土名称 | 湿密度 ρ （KN/m3） | 压缩模量 Es Mpa | 内摩擦角 φ （°） | 凝聚力 C （Kpa） | 天然地基承载力特征值 fak（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①素填土 | 18 | 3．0 | 10.0 | 10.0 | -- |
| ③粉质粘土（硬塑） | 20 | 7.37 | 21.2 | 33.0 | 240 |
| - 强风化泥质粉砂岩 | 21 | （25） | 25．0 | 10 | 240 |
| ⑤中风化泥质粉砂岩 | 22 | -- | *50.0 | -- | 1200 |

注：1.表中带*的为似内摩擦角，带（）的为变形模量。

6.场地水文地质条件

6.1 地表水

场地内地表水主要为雨水汇入场区地势较低位置的鱼塘积水。勘察期间，部分鱼塘已排水。

6.2地下水

拟建场区地下水主要为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。素填土层孔隙大，其含水量受地形控制，含水相对较小，渗透较迅速。基岩浅部风化强烈，节理裂隙发育，连通性差，为弱裂隙含水岩组，地下水赋存于基岩裂隙中。因场区基岩裂隙发育趋势紊乱，地下水常不具统一地下水面，地下水的分布受地形、裂隙通道、补给源和水文季节变化的控制。场地基岩裂隙水极为贫乏，勘察期间在钻孔深度范围内未见到较为明显的岩层裂隙水。勘察实测场区稳定水位标高在61.83-63.56m之间。场地地下水位年变化幅度约在61.00-64.50m之间。本场地环境类型为Ⅱ类，根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版第12.2条，及场区ZK61、ZK148钻孔水质分析结果及ZK42、ZK263易溶盐检测结果综合判定：该场地地下水对钢筋混凝土结构具微腐蚀性；拟建场地土对钢筋混凝土结构具微腐蚀性。

7.场地地震效应

拟建场地强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩，层厚稳定，强度适中，对抗震较有利。根据场区工程地质条件及长沙市地震区划资料，拟建场地土为中硬土，场地类别为Ⅱ类。根据《中国地震动参数区划图》GB18306—2001与《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）（2016年版），长沙地区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，即地震基本烈度小于6度区，属弱震区。

拟建工程抗震设防类别为标准设防类(丙类)， 应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。拟建场地岩土无滑坡、崩塌、液化和震陷等特性，地震稳定性一般，场地属可进行建设的抗震一般地段。

8.不良地质作用

拟建场地在本次勘探深度范围内，未发现土洞、液化地层、崩塌、滑坡、岩层破碎带等不良地质现象。

9.场地岩土工程评价

9.1场地稳定性和适宜性评价

根据现场勘察结果及区域资料表明，拟建场地及附近无较大断裂构造通过，区域稳定性良好。勘察过程中未发现不良地质作用，场地是稳定的，适宜建筑。

9.2岩土工程地质评价

第①、②层素填土和耕植土：结构疏松，不均匀，工程性能差，压缩性高，不能作为拟建物基础持力层。

第③层粉质粘土：强度一般，工程特性中等，压缩性中等，分布不连续，承载力一般，硬塑粉质粘土可作为跨度小、荷载要求低的多层建筑物天然基础持力层。

第④层强风化泥质粉砂岩：属极软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级，强度一般，工程性能中等，承载力一般，水泡极易软化，可作为跨度小、荷载要求低的多层建筑物天然基础持力层。

第⑤层中风化泥质粉砂岩：属极软岩，岩体较完整，岩体基本质量等级Ⅴ级，强度较高，工程性能较好，承载力较大，是大跨度、荷载要求较高的拟建建筑物适宜的天然基础或桩基础持力层。

9.3地基均匀性评价

拟建工程各建筑物地基均匀评价如下表：

拟建建筑物地基均匀性评价一览表             表6

| 主要拟建物名称 | 地基均匀性评价 |
| --- | --- |
| ①号邮件处理车间楼（场地南側中段） | 单栋地基土主要持力层分布不均匀，为不均匀地基 |
| ②号邮件处理车间楼（场地偏北側中段） | 单栋地基土主要持力层分布不均匀，为不均匀地基 |
| ③生产辅助用房（场地北側西北角） | 单栋地基土主要持力层分布不均匀，为不均匀地基 |
| ④设备楼（场地北側东北角） | 单栋地基土主要持力层分布较均匀，为均匀地基 |
| ⑤地下室（处理车间楼底部） | 单栋地基土主要持力层分布不均匀，为不均匀地基 |

9.4基础选型

9.4.1根据勘察情况，拟建大跨度高荷载的①、②号邮件处理车间楼房、③号生产辅助用房建议采用桩基础；地势较高且浅土层承载力较大部位的设备楼和其他建筑物可采用天然开挖独立柱基础。

9.4.2天然独立柱开挖基础以硬塑粉质粘土、强风化泥质粉砂岩或中风化泥质粉砂岩为基础持力层；

9.4.3天然独立柱开挖基础在施工开挖到位后需进行载荷板试验，确认地基承载力是否满足勘察设计的要求。

9.4.4桩基础类型建议采用人工或机械旋挖成孔灌注桩，以强度相对较高且稳定的中风化泥质粉砂岩为桩端持力层，桩径Ф800-1400mm，桩长约12.0～15.0m。

9.4.5拟建场地中风化泥质粉砂岩在本次所有勘探钻孔揭露深度范围内未发现洞穴、临空面、破碎岩体或软弱夹层，但施工阶段对人工或机械旋挖成孔灌注桩应进行逐桩探岩，进一步判断桩底持力层3D或5.0米范围内是否有洞穴、临空面、破碎岩体或软弱夹层等不良地质现象的存在。

9.5桩基础施工评价

①采用桩基的适宜性分析：本工程虽为多层建筑，但跨度大，荷载高，场地粘性土较少，岩土层分布不均匀，预制桩较难成桩，采用大口径的嵌岩桩为较合适的桩型。

②人工或机械旋挖灌注桩的成桩可行性分析：拟建场地交通较便利，施工场地开阔，适合大型机械设备进出场施工；拟建场地填土层不厚，地下水主要为上层滞水，水量贫泛，机械旋挖灌注桩成桩相对较简单，成桩质量可靠性强，缺点是清底不干净；人工挖孔灌注桩机械设备较小，成桩更简单，清底也较干净，缺点是局部可能有一定的地下水影响，施工进度较慢。

③人工或机械旋挖灌注桩施工对环境的影响：人工或机械旋挖灌注桩施工有大量的土方开挖，土方外运所产生的灰尘对周边环境有一定影响，施工过程应注意洒水防尘；施工过程的机械噪声亦对周边居民休息有一定影响，因此施工时应尽量避开休息时间，同时采取降噪措施。

④地下水对桩基施工的影响：拟建场地地下水主要为上层滞水，水量贫泛，对人工或机械旋挖灌注桩施工影响不太大。

⑤人工或机械旋挖灌注桩施工时应对桩底3d或>5m范围逐桩探岩，确定是否有断层、破碎带、临空面、溶洞等不良地质现象的存在。

9.6基坑工程评价

①基坑的安全等级：根据拟建场地工程地质、周边环境条件等综合考虑，基坑安全等级大部分地段为三级。

②基坑支护：本工程拟建场地只有①邮件处理车间北面有负一层地下室，基坑深度约-4.0～-5.0米，建议采用放坡+锚喷支护措施；

③基坑土方开挖时应请具备岩土工程设计资质的单位进行基坑支护的专项设计工作，并进行专家论证。

基坑支护设计参数值建议表              表7

| 岩土名称 | 湿密度 ρ （KN/m3） | 内摩擦角 φ （°） | 凝聚力 C （Kpa） | 渗透系数K(cm/s) | 锚杆极限粘结强度标准值qsik（kPa） 一次常压注浆 | 土钉极限粘结强度标准值qsik（kPa） 成孔注浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①素填土 | 18 | 10.0 | 10.0 | 3х10-4 | 20 | 20 |
| ③粉质粘土 | 20 | 15．0 | 28.0 | 5х10-6 | 70 | 60 |
| ④强风化泥质粉砂岩 | 21.0 | 25．0 | 10 | 4х10-7 | 100 | 100 |
| ⑤中风化泥质粉砂岩 | 22.0 | *50.0 | 0 | 6х10-9 | 150 | 120 |

注：表中带*的为似内摩擦角

9.7地下室抗浮评价

拟建工程地下室底板标高为负一层约65.50m。勘察实测场区稳定水位标高在61.83-63.56m之间。场地地下水位年变化幅度约在61.00-64.50m之间。根据勘察期间实测最高稳定水位，结合该场地地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素，拟建场地地下室可以不考虑抗浮，但地下室施工完应及时采用级配砂土压实回填。

9.8桩基础设计参数

拟建建筑物采用桩基础，提供桩的极限侧阻力和极限端阻力标准值如下表7。其桩长、桩径应通过设计计算以满足上部荷载的要求。

单桩竖向极限承载力标准值参照《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）推荐公式计算。

Quk＝u∑qsikli＋ξrfrkAp或Quk＝u∑qsikli＋qpkAp，

单桩竖向承载力特征值计算公式：Ra＝Quk/k

式中  Quk—单桩竖向极限承载力标准值；

Ra—单桩竖向承载力特征值

u—桩身周长；

li—桩穿越第i层土的厚度；

Ap—桩端面积；

qsik—桩侧第i层土的极限侧阻力标准值；

qpk—极限端阻力标准值；

frk—岩石饱和单轴抗压强度标准值；

ξr—嵌岩段侧阻和端阻综合系数；

K—安全系数，取K=2。

桩基础设计岩土参数建议值        表8

| 层号 | 岩土名称 | 人工或旋挖灌注桩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桩侧阻力特征值qsik (Kpa) | 桩端阻力特征值quk (Kpa) | 岩石饱和单轴抗压强度标准值frk |
|  | 素填土 | 10 | ---- | ---- |
| ③ | 粉质粘土 | 30 | ---- | ---- |
|  | 强风化泥质粉砂岩 | 50 | ---- | ---- |
|  | 中风化泥质粉砂岩 | 80 | 2000 | frk=4.20MPa |

备注： 1.旋挖灌注桩应清底干净。       2.旋挖灌注桩入中风化泥质粉砂岩深度应大于2.0m

10.结论及建议

10.1拟建场地在勘察深度及范围内未发现影响工程稳定的不良地质现象及地下水作用，地基相对稳定，适宜建筑。

10.2拟建场地土为中硬土，场地类别为Ⅱ类。根据《中国地震动参数区划图》GB18306—2001与《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）（2016年版），长沙地区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。拟建工程抗震设防类别为标准设防类(丙-乙类)， 应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。拟建场地岩土无滑坡、崩塌、液化和震陷等特性，地震稳定性一般，场地属可进行建设的抗震一般地段。

10.3根据地形勘察情况，拟建①、②号邮件处理车间楼、③号生产辅助用房西北侧地势相对较低，在场地平整后回填土方将较深。如为了提高地势较低的上述建筑底层标高进行大面积、大体积回填，须采用级配砂砾石震撼压实回填保证第一层地面沉降要求，并同时考虑震陷液化等影响；建议以上建筑物提高底层标高采用柱梁板结构体系的方式处理。

10.4天然独立柱开挖基础以硬塑粉质粘土、强风化泥质粉砂岩或中风化泥质粉砂岩为基础持力层；

10.5天然独立柱开挖基础在施工开挖到位后需进行载荷板试验，确认地基承载力是否满足勘察设计的要求。

10.6桩基础类型建议采用人工或机械旋挖成孔灌注桩，以中风化泥质粉砂岩为桩端持力层，桩径Ф800-1400mm，桩长约8.0～10.0m。

10.7拟建场地中风化泥质粉砂岩在本次所有勘探钻孔揭露深度范围内未发现洞穴、临空面、破碎岩体或软弱夹层，但施工阶段对人工或机械旋挖成孔灌注桩应进行逐桩探岩，进一步判断桩底持力层3D或5.0米范围内是否有洞穴、临空面、破碎岩体或软弱夹层等不良地质现象的存在。

10.8拟建场地地下水对钢筋混凝土结构具微腐蚀性；拟建场地土对钢筋混凝土结构具微腐蚀性。

10.9桩基础施工完应进行桩基检测，并经勘察、设计、监理等验收合格后方可进入下道工序施工。